ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЛИТЕКС»

ОКП 229100                                                               Группа Л-26

(ОКС 23.040.20)

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

Президент                                                                    Директор

ЗАО «Престо-Русь»                                                ООО «НТЦ «Политекс»

___________М.М.Азарх                                         ________А.В.Одиноков

«____»__________2004г.                                       «____»_________2004г.

Санитарно-эпидемиоло-

гическое заключение

№ 77.01.12.229.П.30860.12.4

от 28.12.04

АНКЕР «ПРУТЕКС»

(неметаллическое строительное изделие)

Технические условия

ТУ  2291-003-11381548-2004

Дата введения – декабрь 2004

(постоянно)

«РАЗРАБОТАНО»

Заместитель директора

ООО  «НТЦ «ПОЛИТЕКС»

_______С.Г.Протопопова

«____»____________2004 г.

.

Москва  2004

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

Анкер «Прутекс» - неметаллическое строительное изделие представляет собой цельнолитую пластмассовую деталь.

Анкер «Прутекс» применяется при строительстве и эксплуатации дорожных насыпей, обваловки трубопроводов, конусов мостов в районах газо- и нефтепроводов.

Настоящие технические условия распространяются на пластмассовый анкер, предназначенный для крепления геотехнических решеток, используемых для армирования строительных конструкций и укрепления слабых оснований промышленных и гражданских сооружений, в транспортной, гидротехнической и других отраслях производства.

Пластмассовый анкер может эксплуатироваться при температурах от -60 С до +40 С, при воздействии ультрафиолетового излучения, в условиях контакта с водой, бетоном, почвогрунтами с показателем кислотности рН = 4 – 11, в условиях с климатическим исполнением У, ХЛ,Т и категорий размещения 5, согласно ГОСТ 15150.

Номенклатура.

В процессе литья  на каждый анкер наносится обозначение – ПРУТЕКС.

Анкер изготавливается для различных климатических условий, что отражается в его групповой маркировке: F – северное, Т – южное, N – для средней полосы.

Групповая маркировка анкера осуществляется следующим образом:

Анкер «Прутекс» Р х хх ххх, где

ТУ 2291-003-11381548-2004

Р – страна происхождения – Россия

х – длина анкера, см

хх – цвет анкера

ххх – климатическое исполнение.

Пример групповой маркировки анкера длиной 50 см песчаного цвета, южного климатического исполнения:

Анкер «Прутекс» Р 50 S  T

ТУ 2291-003-11381548-2004

Допускается иная маркировка по согласованию с Заказчиком.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и характеристики (свойства).

1.1.1. Анкер«Прутекс» выпускается в виде пластмассового изделия.

1.1.2. Цвет анкера  не регламентируется. Допускается изготовление по согласованию с Заказчиком анкера  заранее заданной цветовой гаммы, а именно: песчаного (S), зеленого (G) и черного (K) цвета.

1.1.3. Анкер должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.4. Основные размеры анкера должны соответствовать чертежам №1,2,   согласованным с ЗАО «Престо-Русь».

1.1.5. На поверхности анкера не допускаются: трещины, вздутия, пористость, расслоение, раковины и сколы.

Допускается на рабочей поверхности анкера незначительные утяжины, следы от литника, незначительные следы от смыкания формы.

1.1.6. По физико-механическим свойствам анкер должен соответствовать показателям, указанным в табл. 1,2.

Таблица 1

Физико-механические показатели анкера

| Наименование показателя | Ед.изм. | Стандарты испытания | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная ударная вязкость по Шарпи с надрезом | кДж/м | 4647-80 | не менее 19 |
| Удар падающим грузом (энергия груза 8кгм) | - | Методика ОАО МИПП-НПО «Пластик» | Без разрушения |
| Испытание на на сжатие и- (приложение нагрузки до до разрушения) | Кг | 4651-82 | Не менее 460 |

Таблица 2

| Наименование показателя | L= 50 см |  | L= 80 см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент уплотнения грунта |  | Коэффициент уплотнения грунта |  |
|  | 0,99 | 0,9 | 0,99 | 0,9 |
| Усилие при выдергивании анкера | 63,4 | 27,4 | - | 32,5 |
| Усилие при сдвиге анкера | 108 | 44 | - | 55 |

Стандарты испытаний – Методика ФГУП «СоюздорНИИ».

1.1.6.1. Испытания анкера  по определению удельной ударной вязкости по Шарпи проводятся согласно ГОСТу 4647-80 на трех образцах с надрезом при номинальной скорости движения маятника в момент удара 2,9 м/с.

1.1.6.2. Испытания на удар падающим грузом и на сжатие проводились по Методике ОАО МИПП-НПО «Пластик» на изделиях с приложением нагрузки на боковую поверхность.

1.1.6.3. Испытания анкера на выдергивание и сдвиг проводились по Методикам СоюздорНИИ:

- однородный грунт послойно уплотняют при требуемой влажности;

- отбирают пробы грунта на плотность и влажность, а также для определения его типа и подтипа по ГОСТ 25100-95;

- забивают анкер в грунт строго вертикально и таким образом, чтобы на поверхности оставалось 10-15 см;

- присоединяют анкер к динамометру блока, передающего вертикальное (при определении усилия выдергивания) или горизонтальное усилие (при определении усилия сдвига);

- при помощи лебедки, вращая ее с постоянной скоростью, передают усилие на анкер;

- максимальное усилие в момент выдергивания анкера или его разрушение фиксируют при помощи динамометра.

1.1.7. Для забивания пластмассового анкера в грунт используется пробойник (черт.3,4)

1.2. Требования к сырью, материалам.

1.2.1. Материалом для изготовления анкера является морозостойкий ударопрочный полипропилен, ТУ 2243-003-46623930-2002, физико-механические свойства которого приведены в табл.3. Допускается по согласованию с Заказчиком изготовление анкера из других материалов, не ухудшающих  качественные показатели изделий.

1.2.1.1.  Показатель текучести расплава определяют по ГОСТ 11645-73 на приборе ИИРТ с внутренним диаметром капилляра (2,095 + 0,005) мм. Испытания проводятся при температуре 230,0 + 0,5 С. Нагрузка 21,17 Н (2,16 кгс). Время выдержки материала под давлением – 5 мин.

1.2.1.2.  Предел текучести при растяжении и относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 11262-80 на образцах типа 2 при скорости раздвижения зажимов испытательной машины 50,0 + 5,0 мм/мин.

Таблица 3

Физико-механические свойства материала

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Стандарты испытаний (ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель текучести расплава | г/10 мин | 4,4 | 11645-73 |
| Разброс значений ПТР | % | 6 | 11645-73 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 23,2 | 11262-80 |
| Относительное удлине- Ние при разрыве | % | 450 | 11262-80 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза при Температуре 40 С | кДж/м | 53 | 4647-80 |
| Изгибающее напряжение При максимальной нагрузке | МПа | 17 | 4648-81 |
| Модуль упругости при изгибе | ГПа | 0,8 | 9550-81 |
| Твердость по Шору Д | усл.ед. | 63 | 26621-81 |
| Температура размяг- чения | С | 130 | 15173-70 |
| Литьевая усадка | % | 1,5-1,8 | 18616-80 |
| Пределы рабочих температур | С | Верх.: +110…+95 Ниж.: -70…-5 |  |

1.2.1.3. Ударную вязкость по Шарпи определяют по ГОСТ 4647-80 на  образцах типа 2 без надреза при номинальной скорости движения маятника в момент удара 2,9 м/с.

1.2.1.4. Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке определяют по ГОСТ 4648-81 на стандартных образцах методом  двухопорного изгиба.

1.2.1.5. Модуль упругости при изгибе определяют по ГОСТ 9550-81 на стандартных образцах.

1.2.1.6. Твердость по Шору определяют по ГОСТ 26621-81 методом вдавливания стального шарика.

1.2.1.7. Температуру размягчения определяют по ГОСТ 15173-80.

1.2.1.8.  Пределы рабочих температур для полипропилена составляют: верхний  + 95… + 110 С, нижний   -50… -5 С.

Введение в полипропилен 15% каучука снижает нижний предел на 20С. Следовательно, нижний предел рабочей температуры морозостойкого полипропилена составляет  -70С. Этот показатель является температурой хрупкости (Справочник. Технические свойства полимерных материалов).

1.3. Срок службы анкера не менее 50 лет.

1.4. Упаковка. Маркировка.

1.4.1. Упаковка анкеров производится в полипропиленовые мешки по 100 шт. в каждом.

На каждый мешок приклеивается ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;

- условного обозначения продукции (групповая маркировка);

- даты изготовления;

- номера ТУ;

- наименования заказчика;

- массы нетто;

- количества изделий.

2. Требования безопасности.

2.1. Полипропилен, из которого изготавливаются анкеры, при температурах от -65 С до +40 С не выделяет в окружающую среду токсических веществ и не оказывает при непосредственном контакте влияния на организм человека. Работа с ним не требует особых мер предосторожности.

2.2. Не допускается создавать условия, при которых анкеры нагревались бы свыше 90 С и другие производственные ситуации, в результате которых возможно разложение полимерного материала и выделение газообразных продуктов, вредных для здоровья человека.

2.3. Анкер «Прутекс» относится к 4- о му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

2.4. Материал относится к группе горючих материалов по ГОСТ 12.1.044. При контакте с открытым огнем детали загораются без взрыва и горят коптящим пламенем с образованием расплава и выделением углекислого газа и паров воды.

2.5. Средства пожаротушения: распыленная вода со смачивателем, огнетушащие составы (средства), песок.

2.6. При нагревании полипропилена в процессе изготовления анкеров свыше 170 С возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции, которые при концентрациях, превышающих предельно допустимые, способны вызывать острые и хронические отравления. Предельно допустимые концентрации (ПДК) продуктов термоокислительной деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 ПДК и классу опасности по СанПиН 11.19.

2.7. Для предотвращения образования концентрации летучих продуктов необходимо изготовление анкеров проводить в помещениях, оборудованных местной вытяжкой и общеобменной вентиляцией.

2.8. В соответствии с правилами защиты от статического электричества оборудование должно быть заземлено ГОСТ 12.4.124,

относительная влажность в рабочих помещениях должна соответствовать ГОСТ 12.1.005.

3. Требования охраны окружающей среды.

3.1. Анкер «Прутекс» не обладает способностью образовывать токсические соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды.

3.2. Анкер «Прутекс» и входящие в него добавки не являются озоноразрушающими веществами.

3.3. Образующиеся при изготовлении отходы нетоксичны, подлежат возврату в технологический процесс и переработке.

4. Правила приемки.

4.1. Приемка готовой продукции осуществляется отдельными партиями. В состав партии входят однотипные изделия, изготовленные из материалов одного вида и качества. Размер партии устанавливают соглашением Сторон.

4.2. Настоящие технические условия предусматривают: уровень контроля – 1 Общий, одноступенчатый план и порядок проведения статистического приемочного контроля качества продукции по альтернативному признаку,  с приемочным уровнем дефектности

AQL= 6,5%. Нормальный контроль считается основным видом контроля и применяется до тех пор, пока не возникнут условия

перехода на усиленный или ослабленный контроль по ГОСТ 18242-72.

4.3. Планы контроля различных видов по ГОСТ 18242-72 приведены в табл. 4.

Таблица 4

План контроля качества анкеров

| Объем партии, шт. | Вид контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормальный |  |  |  | Усиленный |  |  | Ослабленный |  |
|  | Объем |  | Ас/Rс |  | Объем | Ас/Rс |  | Объем Ас/Rс |  |
| До 3200 вкл. | 32 | 2/3 |  | 32 |  | 1/2 | 13 |  | 1/3 |
| 3201-10000 | 32 | 2/3 |  | 32 |  | 1/2 | 13 |  | 1/3 |
| 10001-35000 | 50 | 3/4 |  | 50 |  | 2/3 | 20 |  | 1/4 |
| 35001-150000 | 80 | 5/6 |  | 80 |  | 3/4 | 32 |  | 2/5 |
| 150001-300000 | 100 | 7/8 |  | 100 |  | 5/6 | 50 |  | 3/7 |

Примечание : Ас – приемочное число,   Rс– браковочное число.

4.4. Партия считается принятой, если количество дефектных анкеров в выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуется, если количество дефектных анкеров в выборке больше или равно браковочному числу, указанному в таблице 4.

4.5. Потребитель имеет право проводить входной контроль поступившей к нему партии анкеров, применяя методы контроля, предусмотренные настоящими техническими условиями.

5. Методы контроля.

5.1. Внешний вид и качество поверхности анкеров оценивается визуально.

5.2. Геометрические размеры анкеров следует измерять штангенциркулем по ГОСТ 166-80 или другими средствами измерения, обеспечивающими точность измерения в соответствии с требованиями ГОСТ 8.051-81.

5.3. Физико-механические показатели анкера определяются по стандартам испытаний, указанным в табл.1,2.

6. Транспортирование и хранение.

6.1. Анкеры разрешается транспортировать автомобильным (крытый кузов), железнодорожным (контейнер), морским или речным (в трюмах) видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2. Хранение анкеров по группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 на складах изготовителя и потребителя.

6.3. Срок хранения анкеров – 24 месяца со дня изготовления.

7. Указания по эксплуатации.

7.1. Анкер «Прутекс» эксплуатируется на строительных объектах в качестве средства, закрепляющего георешетку. Забивание анкера производится с помощью пробойника.

7.2. При применении анкеров следует соблюдать требования действующих нормативных документов и проектно-сметной документации, регламентирующих применение анкеров в различных строительных конструкциях.

8. Гарантийный срок эксплуатации.

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества пластмассовых анкеров требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения потребителем в соответствии с ГОСТ 223 52.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации  не менее 30 лет с момента ввода анкера в эксплуатацию.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ       ДОКУМЕНТАЦИИ, НА КОТОРУЮ  ДАНЫ ССЫЛКИ В   НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ:

ГОСТ 18242-72 – п.3.2.,3.3. – «Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку».

ГОСТ 166-80 – п.4.2. -  «Штангенциркули. Типы.. Основные параметры. Технические условия».

ГОСТ 4647-80. – Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи.

ГОСТ 4651-82. – Пластические массы, Метод испытания на сжатие.

ГОСТ 8.051-81 – п.4.2.

ГОСТ 15150-69 – п.5.4. – «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ТУ 2243-003-46623930-2002  «Композиционные материалы на основе полипропилена».

ГОСТ 11645-73. Пластмассы. Метод определения ПТР.

ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжение.

ГОСТ 4648-81. Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб.

ГОСТ 9550-81. Пластмассы. Метод определения модуля упругости.

ГОСТ 26621-81. Пластмассы. Метод определения твердости.

ГОСТ 15173-70 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения.

ГОСТ 18616-80. Пластмассы. Метод определения литьевой усадки.

ГОСТ 25100-95 Грунты.

Методика испытаний ФГУП «СоюздорНИИ».

Методика ОАО МИПП-НПО «Пластик».

Справочник Технические средства полимерных материалов. Издательство «Профессия» 2003г.

ГОСТ 12.1.044

ГОСТ 12.1.005-88 . Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.004-91 . Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.124-83.  ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

ГОСТ 22352-77. Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения.

ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.