ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЛИТЕКС»

ОКП 229100

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

Президент                                                                    Директор

ЗАО «Престо-Русь»                                                ООО «НТЦ «Политекс»

___________М.М.Азарх                                         ________А.В.Одиноков

«____»__________2003г.                                       «____»_________2003г.

АТР-КЛИП  «ПРУДОН»

Неметаллический строительный материал.

ТУ  2291-001-11381548-2003

Срок введения –июнь 2003г

«СОГЛАСОВАНО»                                              «РАЗРАБОТАНО»

Заместитель Главного                                      ООО  «НТЦ «ПОЛИТЕКС»

государственного

санитарного врача

Н.Н. Филатов                                                   _______С.Г.Протопопова

«____»____________2003 г.

(Санитарно-эпидемио-                                      .

логическое заключение

№ 77.01.12.229.П.09198.04.3

от 17.04.03 г.)

| ТУ2291-001-11381548-2003 | Стр.2 |
| --- | --- |

АТР-клип «Прудон» - неметаллический строительный материал  представляет собой пластмассовое изделие, насаживаемое на металлическую арматуру  периодического профиля диаметром 8, 10, 12, 14, 16 мм.

Настоящие технические условия распространяются на АТР-клип, предназначенный для крепления геотехнических решеток, используемых для армирования строительных конструкций и укрепления слабых оснований промышленных и гражданских сооружений, в транспортной, гидротехнической и других отраслях производства.

АТР-клип может эксплуатироваться при температурах от -60 С до +40 С, при воздействии ультрафиолетового излучения, в условиях контакта с водой, бетоном, почвогрунтами с показателем кислотности рН = 4 – 11.

1.   Внешний вид и обозначение АТР-клипа.

1.1. АТР-клип выпускается в виде пластмассового изделия.

1.2. Цвет АТР-клипа не регламентируется. Допускается изготовление по согласованию с Заказчиком АТР-клипа заранее заданной цветовой гаммы, а именно: песчаного (S), зеленого (G) и черного (K) цвета.

1.3. АТР-клип изготавливается для различных климатических условий, что отражается в его маркировке: F – северное, Т – южное, N – для средней полосы.

1.4. Маркировка клипа осуществляется следующим образом:

АТР-клип  -  «ПРУДОН» - Р х хх ххх, где

Р – страна происхождения – Россия

х – диаметр металлической арматуры, мм

| ТУ 2291-001-11381548-2003 | Стр.3 |
| --- | --- |

хх – цвет клипа

ххх – климатическое исполнение.

Пример маркировки АТР-клипа, насаживаемого на металлическую арматуру диаметром 10 мм, песчаного цвета, южного климатического исполнения:

АТР-клип «ПРУДОН» - Р 10 S T

Обозначение «ПРУДОН» должно быть нанесено на каждом изделии.

Допускается иная маркировка по согласованию с Заказчиком.

2. Технические требования.

2.1. АТР-клип должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Основные размеры АТР-клипа должны соответствовать чертежу № 1, согласованному с ЗАО «Престо-Русь».

2.3. Материалом для изготовления АТР-клипа  является морозостойкий ударопрочный полипропилен, физико-механические свойства которого приведены в табл.1. Допускается по согласованию с Заказчиком изготовление АТР-клипа из других материалов, не ухудшающих  качественные показатели изделий.

2.4. На поверхности АТР-клипа не допускаются: трещины, вздутия, пористость, расслоение, раковины и сколы.

Допускается на рабочей поверхности клипа незначительные утяжины, следы от литника, незначительные следы от смыкания формы.

2.5.  По физико-механическим свойствам АТР-клип должен соответствовать показателям, указаенным в табл. 2.

| ТУ 2291-001-11381548-2003 | Стр.4 |
| --- | --- |

Таблица 1

Физико-механические свойства материала

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Показатель текучести расплава | г/10 мин | 4,4 |
| Разброс значений ПТР | % | 6 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 23,2 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 450 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза при температуре 40 С | кДж/м | 53 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 17 |
| Модуль упругости при изгибе | ГПа | 0,8 |
| Твердость по Шору Д | усл.ед. | 63 |
| Температура размягчения | С | 130 |
| Литьевая усадка | % | 1,5-1,8 |

.

| ТУ 2291-001-11381548-2003 | Стр.5 |
| --- | --- |

Таблица 2

Физико-механические показатели АТР-клипа

| Наименование показателя | Ед.изм. | Стандарты испытания | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная ударная вязкость по Шарпи с надрезом | кДж/м | 4647-80 | не менее 19 |
| Удар падающим грузом (энергия груза 8кгм) | - | Методика ОАО МИПП-НПО «Пластик» | Без разрушения |
| Испытание на на сжатие и- (приложение нагрузки до до разрушения) | Кг | 4651-82 | Не менее 460 |

3. Правила приемки.

3.1. Приемка готовой продукции осуществляется отдельными партиями. В состав партии входят однотипные изделия, изготовленные из материалов одного вида и качества. Размер партии устанавливают соглашением Сторон.

3.2. Настоящие технические условия предусматривают: уровень контроля – 1 Общий, одноступенчатый план и порядок проведения

| ТУ 2291-001-11381548-2003 | Стр.6 |
| --- | --- |

статистического приемочного контроля качества продукции по альтернативному признаку,  с приемочным уровнем дефектности

AQL= 6,5%. Нормальный контроль считается основным видом контроля и применяется до тех пор, пока не возникнут условия

перехода на усиленный или ослабленный контроль по ГОСТ 18242-72.

3.3. Планы контроля различных видов по ГОСТ 18242-72 приведены в табл. 3.

Таблица 3

План контроля качества АТР-клипов

| Объем партии, шт. | Вид контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормальный |  |  |  | Усиленный |  |  | Ослабленный |  |
|  | Объем |  | Ас/Rс |  | Объем | Ас/Rс |  | Объем Ас/Rс |  |
| До 3200 вкл. | 32 | 2/3 |  | 32 |  | 1/2 | 13 |  | 1/3 |
| 3201-10000 | 32 | 2/3 |  | 32 |  | 1/2 | 13 |  | 1/3 |
| 10001-35000 | 50 | 3/4 |  | 50 |  | 2/3 | 20 |  | 1/4 |
| 35001-150000 | 80 | 5/6 |  | 80 |  | 3/4 | 32 |  | 2/5 |
| 150001-300000 | 100 | 7/8 |  | 100 |  | 5/6 | 50 |  | 3/7 |

Примечание : Ас – приемочное число,   Rс– браковочное число.

3.4. Партия считается принятой, если количество дефектных АТР-клипов в выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуется, если количество дефектных АТР-клипов в выборке больше или равно браковочному числу, указанному в таблице 3.

3.5. Потребитель имеет право проводить входной контроль поступившей к нему партии АТР-клипов, применяя методы контроля, предусмотренные настоящими техническими условиями.

| ТУ 2291-001-11381548-2003 | Стр.7 |
| --- | --- |

4. Методы контроля.

4.1. Внешний вид и качество поверхности АТР-клипов оценивается визуально.

4.2. Геометрические размеры клипов следует измерять штангенциркулем по ГОСТ 166-80 или другими средствами измерения, обеспечивающими точность измерения в соответствии с требованиями ГОСТ 8.051-81.

4.3. Физико-механические показатели АТР-клипа определяются по стандартам испытаний, указанным в табл.2.

5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

5.1. Упаковка АТР-клипов производится в картонные коробки размером 35х50х22 по 500 шт. в каждой.

5.2. На каждую коробку приклеивается ярлык с указанием:

- наименования предприятия – изготовителя;

- условного обозначения продукции;

- даты изготовления;

- номера ТУ;

- наименования заказчика;

- массы нетто;

- количества изделий.

5.3. АТР-клипы разрешается транспортировать автомобильным (крытый кузов), железнодорожным (контейнер), морским или речным (в трюмах) видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.4. Хранение АТР-клипов по группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 на складах изготовителя и потребителя.

5.5. Срок хранения АТР-клипов – 12 месяцев со дня изготовления.

6. Техника безопасности.

6.1. Полипропилен, из которого изготавливаются АТР-клипы, при температурах от -65 С до +40 С не выделяет в окружающую среду токсических веществ и не оказывает при непосредственном контакте .

| ТУ 2291-001-11381548-2003 | Стр 8 |
| --- | --- |

влияния на организм человека. Работа с ним не требует особых мер предосторожности.

6.2. Не допускается создавать условия, при которых клипы нагревались бы свыше 90 С и другие производственные ситуации, в результате которых возможно разложение полимерного материала и выделение газообразных продуктов, вредных для здоровья человека.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества АТР-клипов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения потребителем.

7.2. Гарантийный срок АТР-клипа – 24 месяца.

7.3. Срок эксплуатации – 70 лет.

| ТУ 2291-001-11381548-2003 | Стр.9 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ       ДОКУМЕНТАЦИИ, НА КОТОРЫЕ  ДАНЫ ССЫЛКИ В   НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ:

ГОСТ 18242-72 – п.3.2.,3.3. – «Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку».

ГОСТ 166-80 – п.4.2. -  «Штангенциркули. Типы.. Основные параметры. Технические условия».

ГОСТ 4647-80.

ГОСТ 4651-82.

ГОСТ 8.051-81 – п.4.2.

ГОСТ 15150-69 – п.5.4. – «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Методика ОАО МИПП-НПО «Пластик».