Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-технический центр «Политекс»

ОКП 229700                                                                              «Утверждаю»

Директор ООО «НТЦ

«Политекс»

__________А.В.Одиноков

«____»__________2003г.

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ БАНКА С КРЫШКОЙ

ТУ – 2297-002-11381548-2003

Срок введения  -  июнь 2003г.

«Согласовано»

Заместитель Главного                                                          «Разработано»

государственного                                                         ООО «НТЦ «Политекс»

санитарного врача

Н.Н. Филатов                                                                _______Протопопова С.Г.

(Санитарно-эпидемиологи-                                         «______»_________2003г.

ческое заключение № 77.01.12.

229.П.30859.124 от 28.12.04г.)

Настоящие технические условия распространяются на полиэтиленовую банку с винтовой крышкой, предназначенную для затаривания различной продукцией, инертной по своему химическому составу к полиолефинам,

1. Технические требования.

1.1. Банка с винтовой крышкой должна соответствовать требованиям настоящих технических условий.

1.2.  Банка изготавливается объемом 0,5л и 1л на выдувной машине.

1.3.  Основные размеры банки и крышки должны соответствовать чертежам 1-3, которые являются неотъемлемой частью данных ТУ.

1.4. Материалом для изготовления банки является полиэтилен высокой плотности (ПЭНД) 276 марки ГОСТ 16338.

1.5. Материалом для изготовления винтовой крышки является полипропилен ТУ 2211-015-00203521-99.

1.6. Банка изготавливается двух цветов: белая и желтая.

1.7. Винтовая крышка изготавливается двух цветов: синяя и зеленая.

1.8. Цвет банки и винтовой крышки не регламентируется и может быть любым по желанию Заказчика.

1.9. На поверхности банки и крышки не допускаются: облой, трещины, вздутия, пористость, расслоение, раковины и сколы.

Допускается на наружной поверхности незначительные утяжины, следы от литника в местах их удаления, следы от смыкания литьевой формы.

2. Правила приемки.

2.1. Приемка готовой продукции осуществляется отдельными партиями. В состав партии входят однотипные изделия, изготовленные из материалов одного вида и качества.

2.2. Настоящие технические условия предусматривают: уровень контроля – 1 общий одноступенчатый и порядок проведения статистического приемочного контроля качества продукции по альтернативному признаку, с приемочным уровнем дефектности AQL = 2,5%. Нормальный контроль считается основным видом контроля и применяется до тех пор, пока не возникнут условия перехода на усиленный контроль по ГОСТ 18242-72.

План контроля качества банки и винтовой крышки:

до 3200 шт. вкл. :  объем выборки        П – 32 шт.

приемочное число Ас – 2 шт.

браковочное число Re – 3 шт.

3201 – 10000 шт. : П -32 шт.; Ас – 2 шт.; Re – 3 шт.

Банки и крышки отбираются равным числом образцов от каждого упаковочного места.

3. Методы контроля.

3.1. Внешний вид и качество поверхности банки и крышки оценивается визуально.

3.2. Геометрические размеры банки и крышки следует измерять штангенциркулем по ГОСТ 166-80 или другими средствами измерения, обеспечивающими точность измерения в соответствии с требованиями ГОСТ 8.051-81.

4. Упаковка,маркировка,транспортирование и хранение.

4.1. Упаковка банок и крышек производится в полиэтиленовые мешки (ГОСТ 10354-82):

1л   -   по  60 шт. в мешке

0,5л – по 100 шт. в мешке

крышка – по 500 шт. в мешке.

4.2. Маркировка банки и крышки не производится.

4.3. Банки и крышки разрешается транспортировать автомобильным (крытый кузов), железнодорожным (контейнер), морским или речным (в трюмах) видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.4. Хранение банки и крышки осуществляется по группе условий хранения 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 на складах изготовителя и потребителя.

4.5. Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

5. Техника безопасности.

5.1. Полиэтилен и полипропилен, из которых изготавливаются банка и крышка, при температурах от -65 С до +40 С не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека.. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.

5.2. Не допускается создавать условия, при которых банка и крышка нагревались бы свыше 90 С и другие производственные ситуации, в результате которых возможно разложение полимерного материала и выделение газообразных продуктов, вредных для здоровья человека.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества банки и винтовой крышки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения потребителем.

Перечень нормативно-технической документации, на которую даются ссылки в настоящих технических условиях:

ГОСТ 16338                              «Полиэтилен».

ТУ   2211-015-00203521-99     «Полипропилен».

ГОСТ 18242-72                         «Качество продукции. Статистический прие-

мочный контроль по альтернативному приз-

наку».

ГОСТ 166-80                             «Штангенциркули. Типы… Основные пара-

метры. Технические условия».

ГОСТ 8.051-81

ГОСТ 15150-69                         «Машины, приборы и другие технические

изделия…».

ГОСТ 10354-82                         «Пленка полиэтиленовая. Технические

условия».